附件1

主要金属品种节能减排目标

| 指标名称 | 单位 | 2010年 | 2015年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电解铝 |  |  |  |
| 电解铝直流电耗 | 千瓦时/吨 | 13103 | ≤12500 |
| 铝锭综合交流电耗 | 千瓦时/吨 | 13964 | ≤13300 |
| 阳极效应系数 | 次/日槽 | 0.15 | ≤0.03 |
| 氟化物排放 | 千克/吨铝 | 1 | ≤0.6 |
| 氧化铝 |  |  |  |
| 氧化铝综合能耗 | 千克标煤/吨 | 590 | ≤550 |
| 赤泥综合利用率 | % | 4 | ≥20 |
| 铜 |  |  |  |
| 铜冶炼综合能耗 | 千克标煤/吨 | 398 | 300 |
| 水的循环利用率 | % | — | >95 |
| 硫的回收率 | % | — | >96 |
| 铅 |  |  |  |
| 铅冶炼综合能耗 | 千克标煤/吨 | 421 | 320 |
| 水的循环利用率 | % | — | >95 |
| 硫的回收率 | % | — | >95 |
| 锌 |  |  |  |
| 电锌综合能耗 | 千克标煤/吨 | 999 | 900 |
| 水的循环利用率 | % | — | >95 |
| 硫的回收率 | % | — | >96 |
| 镁 |  |  |  |
| 镁冶炼综合能耗 （皮江法） | 千克标煤/吨 | 5122 | 4000 |
| 海绵钛 |  |  |  |
| 海绵钛电耗 | 千瓦时/吨 | — | ≤25000 |